natureplus e.V.

Vergaberichtlinie 0500

Dachziegel und Dachsteine

Ausgabe: Juli 2002

zur Vergabe des Qualitätszeichens

# 1	Anwendungsbereich

Die nachfolgenden Vergabekriterien für die Produktgruppe „Dachziegel und Dachsteine“ enthält die Anforderungen, die zur Auszeichnung von

- keramischen Dachziegeln	(Vergaberichtlinie 0501)

- Betondachsteinen	(Vergaberichtlinie 0502)

mit dem Qualitätszeichen natureplus erfüllt sein müssen. Sie sind ausschließlich auf die genannte Produktgruppe anzuwenden.

# 2	Vergabekriterien

Voraussetzung für die Auszeichnung eines Produktes mit dem Qualitätszeichen natureplus bildet die Erfüllung der Basiskriterien.

## 2.1	Rohstoffgewinnung, Fertigung der Vorprodukte, Produktion

Die Herstellung aller Produkte dieser Produktgruppe müssen derart erfolgen, dass die nachfolgend aufgelisteten ökologischen Kennwerte pro kg auslieferfertiges Produkt eingehalten werden.

| Prüfparameter | Richtwerte | Prüfmethode |
| --- | --- | --- |
| Ökologische Kennwerte |  | Sachbilanz analog ISO 14040ff |
| Nicht erneuerbare Energieträger [MJ/ kg] | 5,5 | Wirkungskategorien nach CML 2001 |
| Treibhauspotential [kg CO2-equiv./ kg] | 0,4 | Primärenergieb. n. Frischknecht 1996 |
| Ozonabbaupotential [kg R11-equiv./ kg] | 3(10-6 | Treibhauspotential 1994/100 Jahre |
| Photosmog [kg Ethylen- equiv./ kg] | 0,00015 | Systemgrenzen: Rohstoffgewinnung |
| Versauerung [kg SO2 -equiv./ kg] | 0,002 | bis auslieferfertiges Produkt |

Bei Überschreitung eines einzelnen Richtwerts, ist im Einzelfall zu prüfen, ob diese im Sinne einer Gesamtoptimierung der Produktherstellung zulässig ist.

## 2.2	Einbau

Kunststoffzubehör, das gemeinsam mit dem Produkt angeboten wird, muss bis 2005 in halogenfreier Ausführung angeboten werden.

## 2.3	Recycling/Entsorgung

Ein Abfallwirtschaftskonzept ist vorzulegen.