natureplus e.V.

Entwurf

Vergaberichtlinie 1100

Mauer- und Mantelsteine

Ausgabe: Dezember 2002

Letzte Bearbeitung: 18. Dezember 2002

zur Vergabe des Qualitätszeichens

# 1	Anwendungsbereich

Die nachfolgenden Vergabekriterien für die Produktgruppe „Mauer- und Mantelsteine“ enthalten die Anforderungen, die zur Auszeichnung von

- Lehmsteine	(Vergaberichtlinie 1101)

- Hochlochziegel	(Vergaberichtlinie 1102)

- Kalksandsteine	(Vergaberichtlinie 1103)

- Hohl- und Vollblocksteine	(Vergaberichtlinie 1104)

- Porenbetonsteine und -elemente	(Vergaberichtlinie 1105)

- Leichtbeton-Steine	(Vergaberichtlinie 1106)

- Holzspan-Mantelsteine	(Vergaberichtlinie 1107)

mit dem Qualitätszeichen natureplus erfüllt sein müssen. In diese Vergaberichtlinie fallen auch Fertigteile, die aus Mauer- und Mantelsteinen hergestellt sind. Die Vergaberichtlinie ist ausschließlich auf die genannte Produktgruppe anzuwenden.

# 2	Vergabekriterien

Voraussetzung für die Auszeichnung eines Produktes mit dem Qualitätszeichen natureplus bildet die Erfüllung der Basiskriterien.

## Deklaration

Neben der Deklaration gemäß den Basiskriterien sind dem Produkt Angaben über Gewährleistung und Gewährleistungszeiten beizufügen. Außerdem soll der Hersteller in seinen technischen Unterlagen mit dem Mauerstein verträgliche Putze und Mörtel angeben.

## 2.2	Zusammensetzung

Die Produkte müssen im Zustand der Ausgleichsfeuchte zu 98 % aus mineralischen oder nachwachsenden Rohstoffen bestehen.

Halogenorganische Verbindungen dürfen nicht eingesetzt werden.

## 2.3	Rohstoffgewinnung, Fertigung der Vorprodukte, Produktion

Die Einhaltung behördlicher Vorschriften bei Abbau der mineralischen Rohstoffe, Rekultivierung der Abbauflächen und Produktherstellung ist nachzuweisen.

## 2.4	Recycling/Entsorgung

Die Produkte müssen die Bedingungen für die Deponierung  von Baurestmassen gemäß DepVO (Österreich: BGBl 1996/164, Deutschland: DepV vom 24.7.2002, BGBl. I S. 2807) erfüllen. Davon ausgenommen sind ungebrannte Lehmsteine mit organischen Zuschlagsstoffen.