natureplus e.V.

Entwurf

Vergaberichtlinie 0803

LehmPutze

Ausgabe: Juli 2003

zur Vergabe des Qualitätszeichens

# Anwendungsbereich

Die nachfolgenden Vergabekriterien enthalten Anforderungen zur Auszeichnung mit dem Qualitätszeichen natureplus für Lehmputze zur Anwendung im Innenbereich.

Sie sind ausschließlich auf die genannten Produkte anzuwenden.

# Vergabekriterien

Voraussetzung für die Auszeichnung eines Produktes mit dem Qualitätszeichen natureplus bildet die Erfüllung der Basiskriterien (Vergaberichtlinie RL0000) und der RL0800 Putze, Mörtel und Mineralische Kleber.

## Gebrauchstauglichkeit

Folgende Werte sind für den Konsumenten sichtbar anzugeben:

- Trockenschwindmaß (in %)

- Abriebfestigkeit (g/cm²)

- Sorptionsfähigkeit* (Stundenwerte zu beachten, z. B. ½-Stundenwert in Abhängigkeit von Putzdicke)

- Kantenfestigkeit (ev. Mit Hinweis: Geringe Kantenfestigkeit konstruktiv lösbar z. B. runde Kanten)

Nach einer Erhärtungszeit von 28 Tagen muss der Fertigmörtel für Putzzwecke mindestens erreichen:

Biegezugfestigkeit:	≥0,4 N/mm²

Druckfestigkeit:	≥1,0 N/mm²

(Messmethode sinngemäß nach DIN 18550 Teil 3 bzw. gleichwertiger Norm).

*Kommentar zur Sorptionsleistung: Ist ein wesentlicher Faktor für Anwendung/Entscheidung für Lehmputze. Angeblich hängt die Sorptionsleistung von Fertig-Putz-Mischungen stark von der Herstellung ab, also ist diese Angaben sinnvoll. Im Sommer werden in Kassel von Prof. Minke im Forschungslabor verschiedene Lehmputze getestet werden.

## Zusammensetzung, Stoffverbote, Stoffbeschränkungen

Das Produkt muss zu 100 % aus mineralischen und nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Als Bindemittel ist ausschließlich Ton zulässig.

Dem Produkt dürfen folgende Stoffe nicht zugesetzt werden:

- Biozide

- halogenorganische Zusatzstoffe

- synthetischen Zusatzstoffe und Fasern

- hydraulische Bindemittel

Der Gehalt an flüchtigen organischen Substanzen (VOC) in can ist auf maximal100 ppm begrenzt.

Adsorbierbare organische Halogenverbindungen (AOX), pH-Wert sowie Metalle/Metalloide werden gemäß Abschnitt 3 überprüft.

## Rohstoffgewinnung, Fertigung der Vorprodukte und Produktion

Beim Einsatz von Sekundärmaterialien wird das Produkt auf Asbest, polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Phenolindex überprüft.

## Deklaration

Nachstehende Kennzahlen, Angaben und Hinweise sind dem Produkt beizufügen und dem Verbraucher bzw. Anwender in geeigneter Weise zur Verfügung zu stellen.

- Volldeklaration der Einsatzstoffe nach abnehmendem Massenanteil gemäß RL 0000

- Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise

- Chargennummern

- Verbrauchsdaten

- Lagerfähigkeit, Lagerbedingungen

- Angaben über Gewährleistung und Gewährleistungszeiten

## Nutzung

Das Produkt darf keine erhöhte Radioaktivität aufweisen und muss die Grenzwerte gemäß Abschnitt 3 einhalten.

## Recycling/Entsorgung

Lehmputz muss den Richtlinien des RAL-Gütesiegels für Komposte entsprechen und darf daher als Abfall Gartenkomposten zur bodenverbessernden Wirkung zugesetzt werden.

# Laborprüfungen

| Prüfparameter | Grenzwert | Prüfmethode |
| --- | --- | --- |
| Inhaltsstoffe: |
| Metalle und Metalloide | mg/kg | Aufschluss Salpeter- / Flusssäure |
| As | ( 5 | EN ISO 11885 oder DIN 38406-E29 |
| Cd | ( 1 | EN ISO 11885 oder DIN 38406-E29 |
| Co | ( 20 | EN ISO 11885 oder DIN 38406-E29 |
| Cu | ( 35 | EN ISO 11885 oder DIN 38406-E29 |
| Hg | ( 0,5 | EN 1483 |
| Ni | ( 40 | EN ISO 11885 oder DIN 38406-E29 |
| Pb | ( 15 | EN ISO 11885 oder DIN 38406-E29 |
| Sb | ( 5 | EN ISO 11885 oder DIN 38406-E29 |
| Sn | ( 5 | EN ISO 11885 oder DIN 38406-E29 |
| Zn | ( 300 | EN ISO 11885 oder DIN 38406-E29 |
| Cr VI | ( 2 | TRGS 613 |
| Organische Schadstoffanteile | mg/kg |  |
| TVOC | ( 100 | Headspace GC/MS analog E DIN 55649 |
| VOC eingestuft in: K1, K2 ; M1, M2 ; R1 , R2 MAK III.1 und MAK III.2 (1) | n. b. |  |
| AOX | ( 1 | Nach natureplus – Ausführungs-bestimmung „AOX/EOX“ |
| PAK(2) | ( 0,003 mg / l | DIN 38407 Teil 18 |
| Phenolindex(2) | ( 0,02 mg / l | DIN 38409 Teil 16 |
| pH-Wert | ( 12,75 | ISO 10390 |
| Asbestfasern(2) | asbestfrei nach DAB | REM |
| Radioaktivität |  |  |
| Künstliche Radioaktivität: Cs-137 Natürliche Radioaktivität: Summenwert nach ÖNORM S 5200 | n.b. ( 0,75 | Bestimmung der Aktivitäten in Bq/kg der radioaktiven Nuklide K-40 und Cs-137 sowie der Th-Reihe, der U-Reihe und der Ac-Reihe mittels Gamma-Spektroskopie Bestimmungsgrenze:0,5 Bq/kg |

n.b. = nicht bestimmbar ; Bestimmungsgrenze: 1 mg / kg

DAB: Deutsches Arzneibuch

(1)  K = kanzerogen ; M = mutagen ; R = reproduktionstoxisch ; Einteilung gem.  GefStoffV (D)

(2) im Bedarfsfall wenn das Produkt Reststoffe enthält